Кладка из кирпича. Чистые нормы расхода*

Стены сплошные простые без облицовки. Толщина швов – 10мм. В нормах не учтен бой кирпича ~5%

| № | Материал | Размеры изделия ПЗСМ, мм | Ед. изм. | Толщина сплошной кладки стен в кирпичах (1=250 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Расход материала | на 1м2 кладки | на 1м3 кладки | на 1м2 кладки | на 1м3 кладки | на 1м2 кладки | на 1м3 кладки | на 1м2 кладки | на 1м3 кладки |
| 1 | Кирпич полнотелый | 250*120*65 | шт. | 51 | 427 | 103 | 402 | 154 | 400 | 205 | 398 |
|  | Сухая кладочная ЦПС** | кг | 42,0 | 350,0 | 115,5 | 452,9 | 178,5 | 463,6 | 231,5 | 480,7 |
| 2 | Кирпич пустотелый | 250*120*65 | шт. | 51 | 427 | 103 | 402 | 154 | 400 | 205 | 398 |
|  | Сухая кладочная ЦПС** | кг | 42,4 | 353,5 | 116,7 | 457,5 | 180,3 | 468,3 | 233,8 | 485,5 |
| 3 | Кирпич утолщенный (полуторный) | 250*120*88 | шт. | 39 | 327 | 78 | 308 | 118 | 306 | 157 | 308 |
|  | Сухая кладочная ЦПС** | кг | 34,8 | 289,7 | 101,3 | 397,4 | 157,3 | 408,6 | 202,7 | 397,4 |
| 4 | Камень | 250*120*138 | шт. | 26 | 217 | 54 | 209 | 78 | 203 | 104 | 204 |
|  | Сухая кладочная ЦПС** | кг | 26,3 | 219,4 | 66,9 | 285,1 | 132,0 | 342,9 | 168,9 | 329,0 |
| 5 | Кирпич «Евро» | 250*85*65 | шт. | 51 | 603 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сухая кладочная ЦПС** | кг | 29,9 | 350,0 | - | - | - | - | - | - |

* - по РДС 82-201-96. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ , от 1997-01-07

** - Максимальная ЦП кладочного раствора (готовой смеси) - 2100кг/м3