Количество изделий (шт.) в 1 м3 различных наименований продукции ПЗСМ

Масса (т) 1 м3 различных наименований продукции ПЗСМ

| № п/п | Наименование | Размеры, мм | Масса 1 шт, кг | Масса 1м3, т | Количество в 1 м3, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич силикатный полнотелый/пустотелый лицевой (белый и окрашенный) | 250*120*65 | 3,9*/2,9* | 2,0/1,49 | 513 |
| 2 | Кирпич силикатный полнотелый лицевой «ЕВРО» (белый и окрашенный) | 250*85*65 | 2,8* | 2,03 | 724 |
| 3 | Камень силикатный лицевой (белый и окрашенный) | 250*120*138 | 5,6* | 1,36 | 242 |
| 4 | Блок силикатный межкомнатный полнотелый | 500*250*80 | 18,5* | 1,85 | 100 |
| 5 | Блок силикатный межкомнатный пустотелый | 300*200*85 | 8,6* | 1,69 | 196 |
| 6 | Кирпич силикатный утолщенный пустотелый лицевой | 250*120*88 | 3,8* | 1,44 | 379 |
| 7 | Кирпич силикатный фактурный «АНТИК»: «ЛОЖОК» | 250*100*65 | 3,5** | ~2,09 | ~615 |
| 8 | Кирпич силикатный фактурный «АНТИК»: «ТЫЧОК» | 230*120*65 | 3,5** | ~2,12 | ~557 |
| 9 | Кирпич силикатный фактурный «АНТИК»: «УГОЛОК» | 230*100*65 | 3,5** | ~2,14 | ~669 |
| 10 | НОВИНКА Блок стеновой | 300*198*130 | 12 | 1,54 | 128 |

*- приведена максимально возможная  масса, кг;

** -  приведена усредненная масса (в зависимости от варианта скола масса может меняться в пределах ±300 г)